## Slide 1: 应用于航空发动机高温测量的 声表面波传感器的研究
答辩人：胡子
导师： 段子
2019年1月

## Slide 2: 目录 Contents
1
研究背景、目标与内容
2
理论分析与器件设计
3
制作工艺与测试平台
4
特性测试
5
总结与后续工作规划

## Slide 3: 目录 Contents
1
研究背景、目标与内容
2
理论分析与器件设计
3
制作工艺与测试平台
4
特性测试
5
总结与后续工作规划

## Slide 4: 研究背景 —— 介绍
声表面波 沿物体表面传播的一种弹性波
声表面波器件 由具有压电特性的基底材料和在基片上制作的金属膜叉指状换能器（IDT）组成。电信号通过叉指发射换能器转换成声
信号（逆压电效应），在介质中
传播一定距离后到达接收叉指换能
器，又转换成电信号（正压电效应）。

## Slide 5: 研究背景 —— 优势
尺寸 体积小，重量轻，接口简单
成本 便于批量生产，便于集成
性能 一致性好，精度高，灵敏度高
功能 无源无线使用

## Slide 6: 研究背景 —— 应用
器件种类：
1、基于信号的传播特性 滤波器、谐振器
2、基于外界变量影响表面特性 湿度传感器、气体传感器（敏感层）
压力传感器、温度传感器（表面形变）
应用领域：
电视机、手机、通信网络
汽车、电气网络温度监测系统
极端环境测试场合

## Slide 7: 研究背景——声表面波温度传感器原理
外界环境温度改变
压电晶体表面特性（刚度）改变
表面声波声速改变
器件谐振频率改变
建立谐振频率与环境温度的对应关系

## Slide 8: 研究背景——国内外研究现况
材料选取
石英、铌酸锂、硅酸镓镧、氧化锌、氮化铝
温度测量范围
测量方式
普遍不超过700℃
有线测量、RFID测量

## Slide 9: 研究背景——国外研究现况
Al/128Y-LN

## Slide 10: 研究背景——国外研究现况
Al/41Y-LN (RFID)

## Slide 11: 研究背景——国内研究现况
Al/YZ-LN (RFID)

## Slide 12: 研究背景——国内外研究总结与问题探讨
研究总结：
低温区的温度测试主要使用石英、铌酸锂、硅上氧化锌衬底
超过500℃的温度测量主要使用硅酸镓镧衬底
高温测试最高至700℃，且温频关系曲线呈抛物线形
无线通信采用封装后的RFID技术
问题探讨：
缺乏超过700℃稳定测温的实验结果
高温下的温频关系的线性程度较差
缺乏重复性探究实验
RFID及相应匹配电路、封装无法在高温环境下使用

## Slide 13: 研究目标与研究内容
研究目标：
设计一种能够实现室温至800℃温度测试的声表面波温度传感器
设计传感器能够应用于高温下无线通信系统
设计传感器能够具备工程应用可能：线性特性好、重复性好、高温下稳定性好
研究内容：
声表面波器件基本原理
相关材料选择与声表面波器件设计
制作工艺
温度测试方案设计与实现

## Slide 14: 目录 Contents
1
研究背景、目标与内容
2
理论分析与器件设计
3
制作工艺与测试平台
4
特性测试
5
总结与后续工作规划

## Slide 15: 声表面波温度传感器 —— 设计方案
应用于航空发动机高温测试的温度传感系统
声表面波温度传感器
器件端单极子印刷式天线
外端收发天线

## Slide 16: 声表面波器件——铌酸锂切型选择
X方向相对介电常数计算
由YX切型计算出41°YX切型
41°YX-LN具有高声速、高机电耦合系数，有利于降低工艺难度、提高器件良品率。
切型 | 128°YX | YZ | 41°YX | 64°YX
声表面波速度(m/s) | 3998 | 3488 | 4724 | 4743
机电耦合系数(%) | 5.60 | 4.90 | 17.20 | 11.20
温度频率系数(ppm/℃) | 72 | 94 | 72 | 72

## Slide 17: 声表面波器件——薄膜厚度选取
不同电极薄膜厚度仿真结果
综合考虑谐振频率、回波损耗与制作工艺难度，选择电极薄膜厚度为130nm
不同二氧化硅钝化层厚度仿真结果
综合考虑谐振频率与钝化层膜厚，选择二氧化硅厚度为350nm
T↑

## Slide 18: 目录 Contents
1
研究背景、目标与内容
2
理论分析与器件设计
3
制作工艺与测试平台
4
特性测试
5
总结与后续工作规划

## Slide 19: 制作工艺总览
SAW器件制作
连接电极制作
钝化层薄膜制作
（1）正性光刻胶光刻、显影
（2）磁控溅射铂薄膜
（3）lift-off工艺剥离出电极
（1）双层正性光刻胶光刻、显影
（2）磁控溅射铂薄膜
（3）lift-off工艺剥离出电极
（1）反转光刻胶光刻、显影
（2）离子束沉积二氧化硅薄膜
（3）lift-off工艺剥离出钝化层

## Slide 20: 制作工艺——SAW器件制作
前处理工艺
光刻工艺
磁控溅射工艺
剥离工艺
铁氰化钾、重铬酸钾、去离子水/丙酮、乙醇、去离子水超声清洗5分钟
90℃烘干
甩AZ5214正型光刻胶(1.5μm-3μm),烘胶
曝光，确认对准方向，剂量50mj/cm2
显影35-45s，确保台阶性良好
a. 溅射铂140nm (功率150W)
丙酮浸泡并轻幅度超声
使用丙酮棉球沿电极方向擦拭
丙酮、去离子水超声，去除表面杂质

## Slide 21: 制作工艺——SAW器件制作
光刻显影后效果
溅射剥离后效果
2μm

## Slide 22: 制作工艺——连接电极制作
工艺要求与困难
沉积电极厚度200-300nm，普通正胶工艺剥离困难
使用厚胶存在光刻不彻底、图形形状变形等问题
对大线宽图形进行高精度曝光计量调节降低效率
传统正负胶双层胶工艺无研究基础

## Slide 23: 制作工艺——连接电极制作
双层正性光刻胶曝光工艺
台阶陡峭
最大深宽比大于1
曝光计量窗口值宽，无需精细微调

## Slide 24: 制作工艺——连接电极制作

## Slide 25: 制作工艺——钝化层制作
工艺要求与困难
沉积二氧化硅厚度为400nm，厚度超过电极厚度2倍。
二氧化硅界面具有亲水性，存在水分与杂质的铌酸锂衬底与之结合力较差。
在烘干水分的过程中会导致正胶台阶塌陷
负胶工艺无研究基础

## Slide 26: 测试平台——低温区精确测试

## Slide 27: 测试平台——高温测试
Muffle furnace
VNA
adapter
Pt cable

## Slide 28: 目录 Contents
1
研究背景、目标与内容
2
理论分析与器件设计
3
制作工艺
4
特性测试
5
总结与后续工作规划

## Slide 29: 特性测试
对制备好的声表面波温度传感器进行测试以确认：
  器件特性是否符合设计目标
  器件温频特性是否符合实验预期
特性测试分类：
  器件特性测试
  温频特性测试

## Slide 30: 器件特性测试——钝化层保护作用
设计目标
保护电极与衬底表面在高温下稳定不被损坏
测试方式
  电极观测 光学显微镜 台阶仪
  衬底测试 XRD EDS

## Slide 31: 器件特性测试——电极观测（无钝化层）
850℃高温处理前
850℃高温处理后

## Slide 32: 器件特性测试——电极观测（有钝化层）
850℃高温处理前
850℃高温处理后

## Slide 33: 器件特性测试——衬底测试 (无钝化层)
850℃高温处理前
850℃高温处理后
XRD
EDS
XRD
EDS

## Slide 34: 器件特性测试——衬底测试 (有钝化层)
850℃高温处理前
850℃高温处理后
XRD
EDS
XRD
EDS

## Slide 35: 器件特性测试——衬底测试总结
钝化层能够保护铂电极在高温下不产生挥发与积聚问题
钝化层能够极大减小衬底表面衍射角/镜面指数变化，防止由于重结晶导致的晶体结构改变
钝化层能够保证晶体元素成分比稳定，即抑制衬底材料在高温下的分解反应或氧缺失现象。

## Slide 36: 器件特性测试——S11参数测试
无钝化层器件：
有钝化层器件：

## Slide 37: 温频特性测试——高温测试（重复性与稳定性）
二次升温实验结果
相同器件的两次升温实验结果相近，系数差值小于0.01。或因环境或连线误差导致初始频率误差约为0.5MHz。整体表现出一定重复性。
在忽略马弗炉显示温度与实际温度的偏差情况下，传感器谐振频率在恒温下波动较小，主要波动幅度不超过0.04MHz。在高温下表现出一定的稳定性。
初始频率为415.75MHz,温度频率系数为-2.97KHz/℃
800℃下保持1小时并连续采集实验数据

## Slide 38: 目录 Contents
1
研究背景、目标与内容
2
理论分析与器件设计
3
材料选择与制作工艺
4
特性测试
5
总结与后续工作规划

## Slide 39: 主要结果
目前缺乏的
缺乏超过700℃稳定测温的实验结果
高温下的温频关系的线性程度较差
缺乏重复性探究实验
本工作解决的
  本文制作的声表面波温度传感器能够实现800℃温度测试，超过学术论文普遍认定的350-400℃。
  线性特性较好, 温度频率系数为-15.16KHz/℃。
  相同器件的两次升温实验结果误差小于1%.
超过700度
线性程度好

## Slide 40: 研究总结 主要创新点
本人在研究生期间主要完成了以下工作：
  调研声表面波温度传感器的相关文献，并根据实际项目需求，选择器件材料、设计器件参数。
  探索声表面波温度传感器的加工工艺，并通过研究与改良工艺，提高制作良品率。
  探究提升材料工作温度上限的方法，并经过实验论证。
  设计高温测试系统，并实现室温至800℃的温度测试，取得的实验结果满足设计目标。
通过与其他研究报道对比，归纳出如下创新点：
  在设计传感器的同时从滤波器角度考虑，设计并制作出利于无线匹配的温度传感器，谐振频率为400MHz，阻抗为51Ω，无需外连匹配电路网络。
  通过制作二氧化硅钝化层使得器件材料工作温度超过学术论文普遍认定的350-400℃。使得铌酸锂能够应用于高温环境。
  搭建高温测试系统，简化测试难度。

## Slide 41: 项目展望——更高温度的声表面波温度传感器
硅酸镓镧（LGS：La3Ga5SiO4）
是一种多功能晶体。和石英同属32点群，具有良好的压电和电光性质。切型为（0，138.5°，26.6°）的硅酸镓镧材料进行预研，其居里温度点为1470℃，自由表面声速度为2743m/s，机电耦合系数为0.46%，温度频率系数为-3。
LGS上SAW器件S11特性
优点 插入损耗小、居里温度高、机电耦合系数较小（Q值高）
缺点 声速较低、温频系数小、线性程度一般
展望 考虑复合结构 LT/LGS、AlN/LGS

## Slide 42: 项目展望 —— 外端收发天线
单极子圆柱形天线及S11特性
单极子天线f0-λ关系
结果与自由空间内单极天线中心频率和波长(天线长)的关系一致
具有稳定一致的对应结果
操作简单，性能优良
天线

## Slide 43: 项目展望 —— 器件端集成叶片上收发天线
单极子微带线天线及S11特性
微带线长、宽对S11特性影响
微带线宽
度改变对
S11影响
微带线长
度改变对
S11影响

## Slide 44: 研究生期间参与发表论文成果

## Slide 45: 谢谢！