## Slide 1
0.11~0.18µm集成电路制造当中的
介电层气泡缺陷研究
答辩人：曹琛 指导老师：段力 专业：集成电路工程 学号：1150392003
上海交通大学毕业论文答辩

## Slide 2
目录
选题背景
研究目标
研究过程
研究成果
论文总结

## Slide 3
第一部分
选题背景
背景依据
选题意义
选题背景
研究过程
研究成果
论文总结
研究目标

## Slide 4
Chart: 
| 1 | 2
Percentage | 0.709 | 0.291
300mm & 150mm
12.7 百万片/月
200mm
5.2百万片/月
2017 年全球晶圆产品分布
以0.11～0.18微米为主的200mm晶圆生产在集成电路生产链中具有非常重要的地位
背景依据
选题意义

## Slide 5
200mm 晶圆生产制造面临的主要问题之一：介电层气泡缺陷
背景依据
选题意义

## Slide 6
第二部分
研究目标
选题背景
研究过程
研究成果
论文总结
研究目标

## Slide 7
    0.11~0.18微米集成电路制造中介电层气泡缺陷的产生机制以及解决方案。
IMD bubble Wafer Scrape
0
选题背景
研究过程
研究成果
论文总结
研究目标

## Slide 8
1）介电层气泡
  集成电路金属导线之间的介电层的气泡缺陷。
2）栅极线宽
  集成电路中关于金属线宽的名称。
3）掺氟硅玻璃
  0.11~0.18微米集成电路中用来实现金属导线之间隔离的主要工艺。
4）制造良率
  计算方式是：产出/投入，常被用来表征制造企业品质管理能力。
重点关键词
选题背景
研究过程
研究成果
论文总结
研究目标

## Slide 9
第三部分
研究过程
认识缺陷
缺陷的影响因素
实效模型
解决方案
效果验证
选题背景
研究过程
研究成果
论文总结
研究目标

## Slide 10
介电层(IMD)：金属与金属之间隔离的氧化层
认识缺陷
缺陷的影响因素
实效模型
解决方案
效果验证

## Slide 11
介电层气泡缺陷：始于介电层结构中富硅氧化层的薄膜撕裂
认识缺陷
缺陷的影响因素
实效模型
解决方案
效果验证

## Slide 12
3
缺陷出现的产品类型：
0.11～0.18微米
认识缺陷
缺陷的影响因素
实效模型
解决方案
效果验证

## Slide 13
介电层气泡缺陷成分：Si/O/F
认识缺陷
缺陷的影响因素
实效模型
解决方案
效果验证

## Slide 14
5
缺陷出现的时间点：高温老化工艺之后
认识缺陷
缺陷的影响因素
实效模型
解决方案
效果验证

## Slide 15
缺陷在产品结构中的位置：顶层介电层
认识缺陷
缺陷的影响因素
实效模型
解决方案
效果验证

## Slide 16
晶圆生产过程中产生。
高温老化之后。
圆形。
0.11~0.18微米产品。
顶层介电层。
认识缺陷
缺陷的影响因素
实效模型
解决方案
效果验证
认知缺陷总结

## Slide 17
Failure Rate:0%
Failure Rate:100%
介电层结构：0.11~0.18 微米介电层结构
认识缺陷
缺陷的影响因素
实效模型
解决方案
效果验证

## Slide 18
介电层结构。
外保护层物理特性。
晶圆线路设计。
高温老化工艺条件：时间，温度。
缺陷的
影响因素
认识缺陷
缺陷的影响因素
实效模型
解决方案
效果验证
缺陷影响因素总结

## Slide 19
实效模型:
氟离子突破逸出
认识缺陷
缺陷的影响因素
实效模型
解决方案
效果验证

## Slide 20
缺陷源头：氟离子。
防御因素：阻止游离氟离子由里向外突破的氧化层。
实效模型
认识缺陷
缺陷的影响因素
实效模型
解决方案
效果验证

## Slide 21
验证产品：缺陷发生几率高的产品。
检验标准：七次高温老化制程后产品的介电层气泡缺陷的发生几率和严重程度。
认识缺陷
缺陷的影响因素
实效模型
解决方案
效果验证

## Slide 22
解决方案
七次高温老化工艺：集成电路端强化将爆未爆的气泡缺陷，缩短验证流程
认识缺陷
缺陷的影响因素
实效模型
解决方案
效果验证

## Slide 23
解决方案
源头验证：
氟离子含量与介
电层气泡的关系
认识缺陷
缺陷的影响因素
实效模型
解决方案
效果验证

## Slide 24
防御验证：
防御层主要集中于
SRO 和 HDP PASS
认识缺陷
缺陷的影响因素
实效模型
解决方案
效果验证

## Slide 25
解决方案
防御验证：
薄膜氧化层实验
认识缺陷
缺陷的影响因素
实效模型
解决方案
效果验证

## Slide 26
缺陷源头角度：使用不含氟离子的0.25&0.35微米的IMD结构。
  不能满足小空间填充介质层需求。
防御因素角度：FSG liner取代富硅氧化层。
解决方案
认识缺陷
缺陷的影响因素
实效模型
解决方案
效果验证

## Slide 27
WAT
Yield
1
电性和良率
认识缺陷
缺陷的影响因素
实效模型
解决方案
效果验证

## Slide 28
效果验证
2
新方案的安全
工艺区间
认识缺陷
缺陷的影响因素
实效模型
解决方案
效果验证

## Slide 29
第四部分
研究成果
选题背景
研究过程
研究成果
论文总结
研究目标

## Slide 30
解决方案上线
提出了易于广泛应用的介电层气泡缺陷的解决方案
选题背景
研究过程
研究成果
论文总结
研究目标

## Slide 31
第五部分
论文总结
选题背景
研究过程
研究成果
论文总结
研究目标

## Slide 32
选题背景
研究过程
研究成果
论文总结
研究目标
认识
解决方案
原理
介电层气泡

## Slide 33
2019-12-15
感谢学校导师段力副教授和企业导师张洪志对论文的指导！
致 谢
感谢所有授课老师以及刘刚老师对我的教育和帮助！
感谢各位专家对本论文进行的各项评阅以及建议！
感谢学校和公司对本人的栽培！